Додаток 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015:14210000-6 «Гравій,пісок, щебінь і наповнювачі»              (Пісок, щебінь).

Орієнтована вартість закупівлі  - 510 000,00 грн. (П'ятсот десять тисяч гривень 00 копійок)

1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1.1  На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

2. Перелік товару, що є предметом  закупівлі, та вимоги до нього:

| № з/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Характеристики: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пісок | 300 | тонн | Пісок митий Модуль крупності: в межах 2-2,5 Вміст пиловидних і глинистих часток,%: не більше 1,1 у тому числі глини у грудках,%-0,0 Значення сумарної питомої активності природних радіонуклідів - 1 клас (Аеф<370 Бк/кг) - може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень. Відповідність вимогам: ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок митий, кар’єрний, щільний, природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт» |
| 2 | Щебінь | 300 | тонн | Фракція: 5-10 мм Насипна щільність кг/м3; від 1100 до 1550 Марка щебеню за дробильністю (міцність) не менше 1200 Вміст зерен пластичної (лещадної) форми ≤: 19,0% Вміст пиловидних та глинистих часток,% за масою≤: 0,4% Вміст глини у грудках %за масою ≤: 0,15% Вміст зерен слабких порід % за масою≤: 2,5% Марка за стираністю : СТ-1 Марка щебеню за морозостійкістю: F300 Відповідність вимогам: ДСТУ Б В.2.7-75-98 |

# Товар  передається Замовнику одразу весь об’єм  закупівлі.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару, та повинні підтверджуватися сертифікатом відповідності, протоколом сертифікаційних випробувань, або фізико-механічних випробувань, документ про відповідальність вимогам нормам радіаційної безпеки НРБУ-97 (сертифікат, або паспорт радіаційної якості, або протокол випробувань)

Строк поставки матеріалів: до 30.11.2025 року, але не пізніше 10 банківських днів після надходження заявки від Замовника.

Доставка здійснюється за рахунок Переможця, а саме:

Пісок 300 тонн в т.ч.:

- 25 тонн - Миколаївська обл, Баштанський р-н, с. Киселівка, вул.Нова 1;

- 25 тонн - Миколаївська обл, Баштанський р-н, с.Ново-Петрівка, вул Центральна, 46;

- 25 тонн - Херсонська обл., Херсонський р-н, с.Загорянівка, вул.Херсонська, 17;

- 50 тонн - Херсонська область, Херсонський район, с.Посад-Покровське, вул.Воєнна, 15;

- 25 тонн - Миколаївська обл, Баштанський р-н, с.Червона Долина, вул.Молодіжна, 72

- 150 тонн - Миколаївська обл. с.Юріївка, вул. Поперечна,43, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту);

Щебінь 300 тонн в т.ч.:

- 25 тонн - Херсонська обл., Херсонський р-н, с.Загорянівка, вул.Херсонська, 17;

- 25 тонн - Херсонська область, Херсонський район, с.Посад-Покровське, вул.Воєнна, 15;

- 25 тонн - Миколаївська обл, Баштанський р-н, с.Червона Долина, вул.Молодіжна, 72

- 225 тонн - Миколаївська обл. с.Юріївка, вул. Поперечна,43, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту).