Додаток 2
    до  Тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код ДК 021: 2015:09210000-4 «Мастильні засоби» 
(Олива)

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.  

	Назва предмета закупівлі
	Олива

	Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
	09210000-4 «Мастильні засоби»

	Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 
	
09211300-4 «Турбінні оливи»
09211820-5 «Мінеральні оливи»

	Кількість поставки товару 
	1 100 л.

	Місце поставки товару 
	Головна насосна станція, село Велика Скельова,  Кіровоградська область, Україна, 27541 (за межами населеного пункту).

	Строк поставки товару 
	до 31.07.2026 року включно, але не пізніше 5 робочих днів після надходження заявки від Замовника. Однією партією.








Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
	№
	Вимога щодо товару
	Од. вим.
	Кількість

	1.
	Олива турбінна Тп-30*
	л.
	1 000

	
	Запропонований до постачання товар Учасника повинен відповідати  міжнародним класифікаціям на  оливу  ISO VG 46
	

	
	Найменування параметрів/одиниці виміру
	Значення параметрів**

	1.1
	В’язкість кінетична, мм2/с,  при 40 оС,
	від 41,4 до 50,6

	1.2
	Щільність при 20 0С, г/см3, не більше
	0,895

	1.3
	Індекс в'язкості, не менше
	95

	1.4
	Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше
	0,5

	1.5
	Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче
	190

	1.6
	Температура застигання,оС, не більше
	Мінус 10 

	1.7
	Стабільність проти окиснення:
	

	· 
	- осад після окиснення,%, не більше
	0,01

	· 
	- кислотне число після окиснення, мг КОН на 1 г масла, не більше
	0,5

	1.8
	Зольність базової оливи,%, не більше
	0,005

	1.9
	Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче
	190

	1.10
	Температура застигання,оС, не вище
	Мінус 10 

	1.11
	Вміст фенолу в базові оливі
	відсутність

	1.12
	Масова частка механічних домішок
	відсутність

	1.13
	Вміст води
	відсутність

	1.14
	Стабільність проти окиснення в універсальному приладі:
	

	· 
	- масова частка після окиснення ,%, не більше
	0,03

	· 
	- кислотне число після окиснення, мг КОН на 1 г масла, не більше
	0,40

	№
	Вимога щодо товару
	Од. вим.
	Кількість

	2.
	Олива індустріальна І-30А*
	л.
	100

	2.1
	Марка, модель товару, що пропонується до постачання
	

	2.2
	Назва виробника товару,  що пропонується до постачання
	

	2.3
	Країна походження товару,  що пропонується до постачання
	

	2.4
	Назва документа наданого учасником у складі пропозиції, який підтверджує відповідність технічних характеристик запропонованого товару вимогам тендерної документації
	

	2.5
	Запропонований до постачання товар Учасника повинен відповідати за міжнародними класифікаціями олива відповідає  ISO VG 46
	

	
	Найменування параметрів/одиниці виміру
	Значення параметрів*

	2.6
	Кінетична в’язкість,  мм2/с,  при 40 оС,
	від 41 до 51

	2.7
	Щільність при 20 0С, кг/м3, не більше
	890

	2.8
	Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше
	0,05

	2.9
	Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче
	210

	2.10
	Температура застигання, оС, не більше
	Мінус 15 

	2.11
	Стабільність проти окиснення:
	

	· 
	-  збільшення смол, %, не більше
	3,0

	· 
	-  прирощення кислотного числа окисленої оливи, мг КОН на 1 г масла, не більше
	0,40

	2.12
	Зольність,%, не більше
	0,005

	2.13
	Вміст механічних домішок
	відсутність

	2.14
	Вміст води
	Сліди



*Учасник зазначає чітку назву запропонованого Товару згідно підтверджувальних документів.
**Учасник зазначає чіткі параметри яким відповідає запропонований Товар згідно підтверджувальних документів.

На підтвердження вищезазначених вимог Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції  подає за наявності відповідним чином завірену копію діючого Паспорт якості визначенний чинним законодавством на підтвердження якості запропонованого товару.
Місце поставки: Поставка товару здійснюється на умовах DAP –  склад Покупця (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: 57300, Миколаївська область, місто Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту)
Рік виготовлення продукції: 2025-2026р.,  не більше 12 міс. на дату поставки товару.
             Заводська гарантія на товар (предмет закупівлі) має складати не менше 5 років з дати поставки товару.
Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі. 
Умови поставки:  Доставка товару,  що передається  на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника.

