Додаток 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015:44810000-1 «Фарби» (Фарба водно-дисперсійна, емаль)

Орієнтована вартість закупівлі  84 000,00 грн.

# 1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1.1  На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

1.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки  сертифікатами якості виробника.

1.4. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару.

1.5. Гарантія від виробника – не менше 12 місяців.

2. Перелік товару, що є предметом  закупівлі, та вимоги до нього:

Таблиця №1

| № з/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Характеристики: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фарба водно-дисперсійна фасадна модифікована силіконом | 210 | кг | Застосування:Для фарбування систем утеплення фасадів (у т.ч. з мінеральною ватою), мінеральної і вапняної штукатурки, акрилової й силіконової штукатурок, бетону, пористого бетону, вапняного каменю, природного каменю, цегли, дерева. Також для фарбування і перефарбовування стін фасадів житлових будинків, торгових, промислових, складських та інших приміщень, в тому числі пам'ятників архітектури, будівель в приморських зонах. Можна застосовувати для фарбування всередині будівель і споруд. Властивості: Водно-дисперсійна фасадна модифікована силіконом фарба з високою дифузійної здатністю, стійка до підвищеного рівня атмосферних опадів. Плівка має пористу структуру, що дозволяє стінам «дихати». Вологостійка. Стійка до впливу ультрафіолету і вигорання, має високу міцність, відмінно захищає пофарбовані поверхні від усіх негативних впливів навколишнього середовища. Має ефект самоочистки. Колір: Білий Ступінь глянцю: Матовий Щільність: 1,57 кг/л Клас стирання: 2 згідно DIN EN 13300 Зв’язуюча речовина: Полімерна дисперсія Витрата: 155-218 гр/м² Час висихання: Висихання кожного шару 4-6 годин. |
| 2 | Емаль біла алкідна | 101,4 | кг | Колір: білий Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 3 | Емаль чорна алкідна | 301,6 | кг | Колір: чорна Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 4 | Емаль сіра алкідна | 106,6 | кг | Колір: сіра Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 5 | Емаль синя алкідна | 106,6 | кг | Колір: синя Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 6 | Емаль жовта алкідна | 52 | кг | Колір: жовта Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 7 | Емаль блакитна алкідна | 280,8 | кг | Колір: блакитна Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 8 | Емаль червона алкідна | 57,2 | кг | Колір: червона Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 9 | Емаль темно-коричнева алкідна | 13 | кг | Колір: темно-коричнева Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 10 | Емаль зелена алкідна | 18,2 | кг | Колір: зелена Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 11 | Емаль жовто-коричнева алкідна | 67,6 | кг | Колір: жовто-коричнева Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 12 | Емаль смарагдова алкідна | 18,2 | кг | Колір: смарагдова Умовна в»язкість за віскозиметромВЗ-246 з0сопла 4ммза температури(20+_0,5)оС,с,не менше: сріблястої-45, інших-70 Масова частка нелетких речовин,%: не менше 50 Ступінь перетиру, мкм, не більше: 40 Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше (середні тони): 120-240 Час висихання до ступення 3 за температури(20+_2)0С, год, не більше: 24 Еластичність плівки при вигині,мм,не більше: 1 Міцність плівки при ударі по У-1,см, не менше: 40 Твердість за маятниковим приладом ТМЛ-2124,(маятникА) відн.од., не менше: 0,08 Адгезіяплівки емалі, бали, не більше: 2 |
| 13 | Емаль ГФ-92 х/к сірий | 50 | кг | Зовнішній вигляд плівки: Після висихання емаль повиннаутворювати гладку, однорідну без розшарувань, віспин, підтьоків,зморшок та сторонніх вкючень поверхню. Масова частка нелетких речовин,% не менше: 25 Умовна в»язкість при температурі (20+_0,5) 0С по віскозиметруВз-246 з діаметром сопла 4мм,с,не менше: 45 Час висихання до ступеню 3, годин, не більше при температурі (20+_0,5) 0С: 24 Твердість плівки по маятниковому приладу ТМЛ, умовних одиниць, не менше: 0,3 Ступінь перетику, мкм не більше: 20 Покривність висушеної плівки, г/см2 не більше: 80 Термоеластичність плівки при температурі (150+_2)оС, год, не менше: 1 Стійкість плівки до розбризкування при температурі (130+_0,5)оС: не розбрискується Електрична міцність плівки, МВ/м не менше: - при температурі ( 20+_2)оС - 30 - після дії води на протязі 24 год. При температурі ( 23+_0,5)оС – 7 Дугостійкість плівки,с, не менше:4 Маслостійкість,Н, не менше: 98 |

# Товар  передається Замовнику одразу весь об’єм  закупівлі.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.