***Додаток 2***

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: *:* ***Код ДК 021:2015:14210000-6 «Гравій,пісок, щебінь і наповнювачі» (Щебінь, пісок)***

**Орієнтована вартість закупівлі - 120 000,00 грн.**

**1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1.1 На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

 1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

2. **Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього:**

| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Кількість** | **Од. виміру** | **Характеристики:** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пісок | 110 | т | **Модуль крупності:** 2 -2,1 мм**Вологість,%:** 3,9**Вміст пиловидних і глинистих часток,%:** 1,1 **у тому числі глини у грудках,%-**0,0**Об’ємна насипна маса, кг/м3:** 1600-1700**Наявність зерен розміром від 5,0 мм до 10мм,%:** 0,6**Значення сумарної питомої активності природних радіонуклідів** - 1 клас (Аеф<370 Бк/кг) - може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень. **Відповідність вимогам:** ДСТУ Б В.2.7-32-95«Пісок митий, кар’єрний, щільний, природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт» |
| 2 | Щебінь | 105 | т | **Фракція:** 5-20 мм**Вид щебня:** Гранітний**Форма поставки:** Насипом**Насипна густина:** не менше 1470 кг/м3**Міцність:**М800**Морозостійкість:** F300**Лещадність:** ІІІ гр.**Радіоактивність:** не більше 370 бк/кг**Відповідність вимогам:** ДСТУ Б В.2.7-75-98 |
| 3 | Щебінь | 25 | т | **Фракція:** 5-10 мм**Вид щебня:** Гранітний**Форма поставки:** Насипом**Насипна густина:** не менше 1380 кг/м3**Міцність:**М800**Морозостійкість:** F300**Лещадність:** ІІІ гр.**Радіоактивність:** не більше 370 бк/кг**Відповідність вимогам:** ДСТУ Б В.2.7-75-98 |

Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

***Строк поставки матеріалів: до 15.03.2022 року, але не пізніше 10 банківських днів після надходження заявки від Замовника.***

***Доставка здійснюється за рахунок Переможця***, а саме:

**Щебінь 105 тонн (фракція 5-20 мм) за адресою:**

*- 57300, Миколаївська обл. м. Снігурівка, вул. Поперечна,43, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту) -* ***70 тонн****;*

*- 75021 Херсонська обл., Херсонський р-н, с. Загорянівка, вул. Херсонська, 17 -* ***25 тонн****;*

***-*** *75021 Херсонська обл., Херсонський р-н, с.Посад-Покровське, вул. Воєнна, 15 -* ***10 тонн****;*

**Щебінь 25 тонн (фракція 5-10 мм) за адресою:**

***-*** *57300, Миколаївська обл. м. Снігурівка, вул. Поперечна,43, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту) -* ***25 тонн****;*

**Пісок 110 тонн за адресою:**

*- 57300, Миколаївська обл. м. Снігурівка, вул. Поперечна,43, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту) -* ***60 тонн****;*

*- 75021 Херсонська обл., Херсонський р-н, с. Загорянівка, вул. Херсонська, 17 -* ***25 тонн****;*

***-*** *75021 Херсонська обл., Херсонський р-н, с.Посад-Покровське, вул. Воєнна, 15 -* ***25 тонн****;*